Технический паспорт
Плитка для пола 500*500*16 мм. 

(РЕЗИПЛИТ – Монета)
	Описание:

Напольные модульные системы промышленного назначения производятся уникальной технологии из первичных материалов. Плиты соответствуют стандартам качества ISO 9001 и системы менеджмента качества ISO 9001:2008.

Практичность:

- Покрытие может укладываться на любое основание (бетон, щебень, асфальт), при этом не требуется специальной подготовки и капитального ремонта основания.

 - Трещины, выбоины, влага, замасленность основания не влияют на эксплуатационные характеристики покрытия.

- Быстрый монтаж-демонтаж, без остановки производственных процессов.

- Возможность временного использования.

- Высокие показатели прочности.

- Простота в уборке и обслуживании.

Ожидаемый срок службы: 20 лет +

Размеры: 500x500x16 мм.

Вес: 6 кг – 1 модуль.

Отклонения в габаритах: ± 1%

Безопасность: производится в соответствии с требованиями ТУ РФ.

Температура эксплуатации: Допускается эксплуатация при температурах от -70° до +70°С.

Производственное загрязнение (СП 29.133330.2011). Легкоочищаемое от производственных загрязнений.

Твердость: Shore A – 90

Плотность: 1,65 г/см³

Твердость на вдавливание: 6.5-7.2 МПа

Предел прочности при продольном растяжении: 3,9 Мпа

Предел прочности на изгиб: 2,8 Мпа

Модуль упругости при давлении: 68.0 МПа

Статическая деформация (макс. 0,1 мм):0,02 мм

Звукоизоляция: покрытие способствует снижению шумов при производственных процессах внутри помещения.

Пожарная безопасность: Технический регламент Федерального закона №123- ФЗ

Класс пожарной опасности - КМ3

АНТИ скольжение: 

Испытания проводились в соответствии с DIN 51130 на сопротивление скольжению.

Результаты теста: R8-R12/

Потенциальная опасность для скольжения во влажном состоянии – НИЗКАЯ

Сопротивление скольжению (сухой и мокрой поверхности), мин: 0,3.

0391 (Динамическое на сухой поверхности)

0512 (Статическое на мокрой поверхности)


	Электропроводность – неэлектропроводное.

При ударном воздействии  - без искр.

Химическая стойкость:

Высокая химическая стойкость к маслам, электролитам, бензинам, морской воде, промышленной химии.

Беспыльность:

Пылеотделение (СП 29.133330.2011)

Класс беспыльности помещения – кл. 100000

Беспыльное.

Теплопроводность:

Теплопроводность согласно DIN 52614

°С
10

20

30

40

Теплопроводность W/m
0.14

0.15

0.15

0.15

Требования к монтажу:

Перед укладкой покрытие должно находиться не менее 48 часов в помещении или на улице, где будут производиться работы при температуре не менее 0 °С

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]





Консультации +7(495)969-75-83
