Технический паспорт
Резиновое плиточное покрытие №1
(РЕЗИПЛИТ-25)
	Описание:
Напольные модульные системы промышленного назначения производятся уникальной технологии из первичных материалов. Плиты соответствуют ТУ 5771-001-92735672-2012
Практичность:
- Покрытие укладываться на любое основание (бетон, щебень, асфальт), при этом не требуется специальной подготовки и капитального ремонта основания.

 - Трещины, выбоины, влага, замасленность основания не влияют на эксплуатационные характеристики покрытия.

- Быстрый монтаж-демонтаж, без остановки производственных процессов.

- Возможность временного использования.

- Высокие показатели прочности.

- Простота в уборке и обслуживании.

Ожидаемый срок службы: 20 лет +

Размеры плиты: 500x500x25 мм. (комплектуется соединительной вставкой и декоративной заглушкой)
Вес: 7,56 кг – 1 модуль.

Отклонения в габаритах: ± 1%

Безопасность: производится в соответствии с требованиями ТУ РФ.

Температура эксплуатации: Допускается эксплуатация при температурах от -50° до +50°С.

Твердость: Shore A – 90

Плотность: 1,65 г/см³

Твердость на вдавливание: 6.5-7.2 МПа

Предел прочности при продольном растяжении: 4,4 Мпа

Предел прочности на изгиб: 2,8 Мпа

Модуль упругости при давлении: 68.0 МПа

Статическая деформация (макс. 0,1 мм):0,02 мм

Звукоизоляция: покрытие способствует снижению шумов.
Хранить в сухом прохладном месте при температуре от -0° до +30°С.
Срок хранения 5 лет.
Допускается незначительный характерный запах резины.
	Электропроводность – неэлектропроводное.

При ударном воздействии - безыскровое.

Химическая стойкость:

Высокая химическая стойкость к маслам, электролитам, бензинам, морской воде, промышленной химии.

Требования к монтажу:

Перед укладкой покрытие должно находиться не менее 48 часов в помещении или на улице, где будут производиться работы при температуре не менее 0 °С

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]





Консультации +7(495)969-75-83
